砼道路、排水管道补充说明

一、项目：砼道路及排水工程。

二、工程量：砼道路约：600米2、路牙约200米、排水管道约360米、集水池1座。最终按实际工程量决算。

三、技术要求：

(一)、砼道路：

投标人在进行砼道路投标报价时，应在投标前勘察现场，充分考虑道路平整、部分区域采用人工开挖等工程量，此部分内容应包含在报价中，在进行工程决算时不再考虑。

1、路基素土压实；

2、100厚碎石压实(或碎砖夯实)垫层；150厚C25商品混凝土路面；

3、路面伸缩缝间距6m，沥青嵌缝；

4、道路两侧在路沿处设置雨水排出口。

5、采用商品预制路牙；

6、砼路面采用机械刻纹。

(二)、排水管道：

1、排水管采用φ400/φ300聚乙烯加强型波纹管；

2、排水管底部采用100厚、700宽/600宽、C10砼垫层；管底标高平均-1100；

3、采用标准砖砌检查窨井，规格φ800/600*600、240厚，检查窨井底标高平均-1300；

4、窨井底部浇100mm厚C15砼垫层；先浇后砌，内壁粉刷水泥砂浆；

5、规格φ800窨井，采用工程塑料窨井盖、规格φ600。规格600*600窨井，采用砼窨井盖、规格800*800*70。

(三)、集水池：

1、采用标准砖砌集水池，规格（内径）1600*3000*1800；

2、集水池底部浇100mm厚C15砼垫层；再浇150mm厚C30钢筋砼池底板，先浇后砌，内外壁粉刷防水砂浆；

3、钢筋为单层双向，直径14螺纹钢、间距150*150。

4、集水池顶部采用钢筋砼盖板。

附：投标报价表

投标报价表(含税价)

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼道路 | 米2 | 600 |  |  |
| 2 | 砼路牙 | 米 | 200 |  |  |
| 3 | 排水管道 φ400 | 米 | 160 |  |  |
| 4 | 排水管道 φ300 | 米 | 200 |  |  |
| 5 | 窨井（圆） | 座 | 8 |  |  |
| 6 | 窨井（方） | 座 | 10 |  |  |
| 7 | 集水池 | 座 | 1 |  |  |

投标总价（大写）：

投标单位（盖章）：